ПРИЛОЖЕНИЕ I

СЕЧЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НЕЙТРОНОВ С НУКЛИДАМИ И РЕЗОНАНСНЫЕ ИНТЕГРАЛЫ, 10-24 см2 (ПРИ СКОРОСТИ Vо=2200 м/с, СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЭНЕРГИИ E0 = 0,0253 эВ)

| Элемент или нуклид | Микроскопические сечения |  |  | Резонансный интеграл поглощения при бесконечном разбавлении Ia: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | радиационного захвата c | рассеяния s | полное t=c+s |  |
| Водород 11H | 0,332 | 20,4 | 20,73 |  |
| Дейтерий 2D* | 0,53 10-3 | 3,39 | 3,4 | — |
| Гелий Не | <0,05 | 0,76 | 0,80 | — |
| Литий Li | 70,7 | 1,4 | 72,1 | — |
| Бериллий 9Be | 9,2 10-3 | 6,14 | 6,149 | 4 10-3 |
| Бор 11В | 759*** | 3,6 | 762,6 | 341 |
| 10В | 3837 | 2,23 | 3839,2 | 1722 |
| Углерод 12С | 3,4 10-3 | 4,75 | 4,75 | 1,5 10-3 |
| Азот 14N | 1,85 | 10,6 | 12,5 | 0,9 |
| Кислород 160 | 0,27 10-3 | 3,76 | 3,76 | 0,31 10-3 |
| Натрий 23Na | 0,53 | 3,2 | 3,7 | 0,31 |
| Магний Mg | 0,063 | 3,42 | 3,48 | 0,038 |
| Алюминий 27Аl | 0,23 | 1,49 | 1,72 | 0,17 |
| Титан Ti | 6,1 | 4,0 | 10,1 | — |
| Ванадий V | 5,04 | 4,93 | 9,97 | 2,7 |
| Хром Cr | 3,1 | 3,8 | 6,9 | 1,7 |
| Марганец Mn | 13,3 | 2,1 | 15,4 | 14,0 |
| Железо Fe | 2,55. | 10,9 | 13,5 | 1,4 |
| Кобальт Со | 37,2 . | 6,7 | 43,9 | 75,7 |
| Никель Ni | 4,43. | 17,3 | 21,73 | 2,2 |
| Бром Вг | 6,8 | 6,1 | 12,9 | 90,0 |
| Стронций Sr | 1,21 | 10,0 | 11,2 | 11,0 |
| Цирконий Zr | 0,185 | 6,4 | 6,59 | 1,1 |
| Ниобий Nb | 1,15 | 5,0 | 6,15 | 8,5 |
| Молибден Мо | 2,65 | 5,8 | 8,45 | 22 |
| Серебро Ag | 63,6 | 6,0 | 69,6 | 747 |
| Кадмий Cd | 2450 | 5,6 | 2457 |  |
| ИНДИЙ In | 193,5 | 2,2 | 195,7 | 3200 |
| Олово Sn | 0,63 | 4,0 | 4,6 | 8,5 |
| ТеллурТе | 4,7 | 5,0 | 9,7 | 54 |
| Иод J | 6,2 | — | — | 147 |
| Ксенон 133Xе | 24,5 | 4,3 | 28,8 |  |
| 135Xe | 2,65 10+6 | — | — | 7634 |
| Цезий 133Cs | 29 | 20 | 49 | 415 |
| Барий Ва | 1,2 | 8,0 | 9,2 | 7,5 |
| Самарий 147Sm | 5800 | 5 | 5805 | 1400 |
| 149Sm | 41 10+3 | — | — | 3183 |
| Европий Еu | 4600 | 8 | 4608 | 2430 |
| Гадолиний Gd | 49 10+3 | — | — | 390 |
| Гафний Hf | 102 | 8 | 110 | 2000 |
| Золото Au | 98,8 | 9,3 | 108,1 | 1560 |
| Ртуть Hg | 375 | 20 | 395 | 73 |
| Свинец РЬ | 0,17 | 11,4 | 11,6 | 0,16 |
| Висмут Bi | 0,033 | 9 | 9 | 0,19 |
| Полоний Ро | <0,03 | — | — | <2 10-3 |
| Торий 232Th | 7,4 | 12,67 | 20,07 | 85 |
| Протактиний 231Ра | 210 | — | 211 | 1500 |
| Уран 238U | 2,71 | 8,9 | 11,6 | 275 |
| Нептуний Np | 169 |  |  | 660 |
| Плутоний 240Рu 242Рu | 289,5 | 1,54 | 291,1 | 8013 |

* Сечение s отнесено к энергии 1 эВ.

** При вычислении резонансных интегралов принималось, что нижняя граница Eгр=0,5эВ.

*** Сечение реакции (n,).

ПРИЛОЖЕНИЕ II

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДЕЛЯЩИХСЯ НУКЛИДОВ (ПРИ СКОРОСТИ Vо=2200 м/с)

| Нуклид | Микроскопические сечения, 10 24 см2 |  |  |  |  | α=σсσf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | радиационного захвата c | деления f | поглощения a=c+f | рассеяния s | полное t=a+s |  |
| 233U 235U 239Pu 241Pu | 45,3 97,4 267,2 363 | 529,9 583,5 744,0 1015 | 575,2 680,9 1011,2 1378 | 8,2 13,8 7,7 11 | 583,4 694,7 1018,9 1389 | 0,0855 0,167 0,359 0,357 |

Продолжение приложения II

|  | Число нейт |  | Резонансные интегралы*, 10 -24 см2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нуклид | ронов деления f | νэф=νfσfσa |  |  |  |
|  |  |  | радиацион- | деления If | поглощения |
|  |  |  | ного захвата |  | Ia= Ic+ If |
|  |  |  | Ic |  |  |
| 233U | 2,479 | 2,283 | 140 | 764 | 904 |
| 235U 239Pu | 2,416 2,862 | 2,071 2,106 | 144 200 | 275 301 | 419 501 |
| 241Pu | 2,924 | 2,155 | 162 | 570 | 732 |

- При вычислении резонансных интегралов принималось, что нижняя граница Eгр=0,5 эВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ   III

ЧЕТЫРЕХГРУППОВАЯ СИСТЕМА КОНСТАНТ ДЛЯ РАСЧЕТА РЕАКТОРОВ НА ТЕПЛОВЫХ НЕЙТРОНАХ

(1-я ГРУППА Е=100,821 МэВ; 2-я ГРУППА Е=8215,53 кэВ; 3-я ГРУППА Е=55300,625 эВ;

4-я ГРУППА Е=0,6250 эВ)

| Нуклид | Номер группы |  | Сечения, 10-24 см2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Число нейтронов деления f |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | транспортного str |  | поглощения a |  | увода R |  | потенциального рассеяния p |  | деления f |  |  |  |  |
| Водород Н | 1 2 3 |  | 1,5584 2,5803 6,3428 |  | 0,0000 0,0002 0,0142 |  | 1,4492 2,2138 2,2540 |  | 0,0000 0,0000 20,73 |  | 0,0000 0,0000 0,0000 |  | 0,0000 0,0000 0,0000 |  |  |
| Дейтерий D | 1 2 3 |  | 1,6197 1,9355 2,0421 |  | 0,0000 0,0000 0,0000 |  | 1,1143 0,5327 0,2716 |  | 0,0000 0,0000 3,35 |  | 0,0000 0,0000 0,0000 |  | 0,0000 0,0000 0,0000 |  |  |
| Бериллий Ве | 1 2 3 |  | 1,5300 4,0000 5,5600 |  | 0,0000 0,0000 0,0000 |  | 0,9800 0,2100 0,0880 |  | 0,0000 0,0000 0,0000 |  | 0,0000 0,0000 0,0000 |  | 0,0000 0,0000 0,0000 |  |  |
| Бор 10В | 1 2 3 |  | 1,0849 3,5698 38,7200 |  | 0,4492 2,2920 172,10000 |  | 0,1701 0,1190 0,0675 |  | 0,0000 0,0000 0,0000 |  | 0,0000 0,0000 0,0000 |  | 0,0000 0,0000 0,0000 |  |  |
| Углерод С | 1 2 3 |  | 1,7818 3,6310 4,8180 |  | 0,0001 0,0000 0,0000 |  | 0,2248 0,1141 0,0809 |  | 0,0000 0,0000 4,8 |  | 0,0000 0,0000 0,0000 |  | 0,0000 0,0000 0,0000 |  |  |
| Кислород 0 | 1 2 3 |  | 1,685 4,2330 4,0272 |  | 0,0430 0,0000 0,0220 |  | 0,3198 0,0344 0,0478 |  | 0,0000 0,0000 3,8 |  | 0,0000 0,0000 0,0000 |  | 0,0000 0,0000 0,0000 |  |  |
| Алюминий А1 | 1 2 3 |  | 2,0383 3,8609 1,6370 |  | 0,0092 0,0028 0,0167 |  | 0,3871 0,0483 0,0111 |  | 0,0000 0,0000 1,4 |  | 0,0000 0,0000 0,0000 |  | 0,0000 0,0000 0,0000 |  |  |
| Титан Ti | 1 2 3 |  | 2,7300 10,0000 4,2000 |  | 0,0020 0,0000 0,1600 |  | 0,3800 0,0100 0,0190 |  | 0,0000 0,0000 0,0000 |  | 0,0000 0,0000 0,0000 |  | 0,0000 0,0000 0,0000 |  |  |
| Хром Сг | 1 2 3 |  | 2,9200 5,6600 5,5400 |  | 0,0000 0,0000 0,2803 |  | 0,2540 0,0834 0,0178 |  | 0,0000 0,0000 4,4 |  | 0,0000 0,0000 0,0000 |  | 0,0000 0,0000 0,0000 |  |  |
| Никель Ni |  | 1 |  | 2,7000 |  | 0,0000 |  | 0,2460 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |
|  |  | 2 |  | 6,1600 |  | 0,0000 |  | 0,0942 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |
|  |  | 3 |  | 17,4000 |  | 0,3580 |  | 0,0627 |  | 17,5 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |
| Цирконий Zr |  | 1 |  | 3,7407 |  | 0,0633 |  | 0,7070 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |
|  |  | 2 |  | 7,7493 |  | 0,0214 |  | 0,0340 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |
|  |  | 3 |  | 6,8447 |  | 0,0661 |  | 0,0149 |  | 6,2 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |
| Ниобий Nb |  | 1 |  | 1,8906 |  | 0,0000 |  | 0,0823 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |
|  |  | 2 |  | 7,4082 |  | 0,0000 |  | 0,0318 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |
|  |  | 3 |  | 10,0030 |  | 0,0077 |  | 0,0183 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |
| Гафний Hf |  | 1 |  | 8,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0004 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |
|  |  | 2 |  | 8,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0002 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |
|  |  | 3 |  | 8,0000 |  | 320,00 |  | 0,0098 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |
| Уран 235U |  | 1 |  | 4,8856 |  | 1,2484 |  | 1,6905 |  | 0,0000 |  | 1,1688 |  | 2,711 |  |
|  |  | 2 |  | 7,9500 |  | 2,0913 |  | 0,0134 |  | 0,0000 |  | 1,6688 |  | 2,433 |  |
|  |  | 3 |  | 6,6438 |  | * |  | 0,0063 |  | 8,7 |  | * |  | 2,426 |  |
| Уран 238U |  | 1 |  | 4,7453 |  | 0,4282 |  | 1,9116 |  | 0,0000 |  | 0,3883 |  | 2,7300 |  |
|  |  | 2 |  | 8,0292 |  | 0,2694 |  | 0,0145 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |
|  |  | 3 |  | 7,8876 |  | * |  | 0,0073 |  | 8,7000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |
| Плутоний 239Рu |  | 1 |  | 4,9721 |  | 3,4886 |  | 1,8073 |  | 0,0000 |  | 1,9341 |  | 3,1970 |  |
|  |  | 2 |  | 9,3300 |  | 3,3323 |  | 0,0155 |  | 00000 |  | 1,8903 |  | 2,8920 |  |
|  |  | 3 |  | 13,6550 |  | * |  | 0,0125 |  | 0,0000 |  | * |  | 2,8920 |  |
| Плутоний 240Pu |  | 1 |  | 4,3856 |  | 0,1230 |  | 1,7024 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |
|  |  | 2 |  | 8,9926 |  | 0,6320 |  | 0,1933 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |
|  |  | 3 |  | 10,0000 |  | * |  | 0,0092 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |
| Плутоний 241Pu |  | 1 |  | 4,9721 |  | 3,4886 |  | 1,8073 |  | 0,0000 |  | 1,9602 |  | 3,3060 |  |
|  |  | 2 |  | 9,3300 |  | 3,3323 |  | 0,01553 |  | 0,0000 |  | 1,9090 |  | 3,0000 |  |
|  |  | 3 |  | 17,2520 |  | * |  | 0,01580 |  | 0,0000 |  | * |  | 3,0000 |  |
| Плутоний 242Рu |  | 1 |  | 4,3856 |  | 0,1230 |  | 1,7024 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |
|  |  | 2 |  | 8,9926 |  | 0,6328 |  | 0,1933 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |
|  |  | 3 |  | 10,0000 |  | * |  | 0,0092 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  | 0,0000 |  |
| Железо Fе | 1 2 3 |  | 2,4500 3,8200 9,8716 |  | 0,0000 0,0000 0,2345 |  | 0,2341 0,0548 0,0413 |  | 0,0000 0,0000 11,4 |  | 0,0000 0,0000 0,0000 |  | 0,0000 0,0000 0,0000 |  |  |

Примечания: 1. * означает, что сечение вычисляется для каждой конкретной задачи по специальным формулам.

2. Константы группы 4 берутся при энергии 0,0253 эВ (приложения I и II).